|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| الكمية | المواصفات | اسم المادة | ت |
| 30000 | * الوزن:- أن لا يقل عن 1200 غم.
* اللون:- أبيض.
* العرض:- 170 سم.
* الطول:- 220 سم.
* الألياف:- البوليستر أن لا يقل عن 35% - القطن أن لا يقل عن 65 % مع الأخذ بعين الاعتبار 5% ± كعرف دولي.
* حياكة اسم الخدمات الطبية الملكية ( حياكة في أصل النسيج) باللون الأزرق، و نوع و حجم و مكان الخط و الكتابة حسب العينة.
* يجب أن تكون حاشيتي الطول و العرض مستقيمة و لون خيط الحياكة بنفس لون الغطاء القطني.
* تغير الأبعاد عند الغسيل ( كحد أعلى):- للطول (4%) و العرض (3%).
* القماش خالي من العيوب النسيجية و اللونية و الزغب.
* وجود بطاقة البيان على كل كولت تبين العلامة التجارية و تعليمات الغسيل و المكونات و بلد المنشأ.
* ثبات اللون (كحد أدنى) لضوء النهار (4) و تغير في اللون للغسيل (4) و (4-5) تبقيع

 ( النزيف اللوني غير مسموح).* عدد العينات:- خمس عينات.
* يجب أن يغلف الغطاء بطريقة مناسبة و حسب شروط قرار الاحالة.
* تعتمد طرق الفحص حسب المواصفات القياسية الأردنية أو الدولية (ISO) ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك و لا تعطي قيم نسبة النجاح.
 | غطاء قطني كولت باسم الخدمات الطبية الملكية | 1. |

**الشروط الخاصة:-**

1. الأسعار بالدينار الأردني شاملة أو معفاة من الرسوم الجمركية و أية ضرائب أخرى على أن يتم تحديد ذلك بعرض السعر.
2. ان مشتريات القوات المسلحة الأردنية خاضعة بنسبة الصفر استنادا" للمادة (22) من قانون الضريبة العامة على المبيعات.
3. مكان التسليم في المستودعات غير الطبية / ماركا.
4. الدفع بعد التسليم في الموقع.
5. يتم استلام المواد حسب العينة و الفحص المخبري.
6. بيان منشأ المواد.
7. لا مانع من التسليم المجزأ للمواد.
8. تقديم تعهد عدلي لضمان سوء المصنعية لمدة ( عام ) تغطي فترة الضمان بكامل قيمة اللوازم المضمونة مضافا" اليها 15 % من قيمة اللوازم.
9. ***يتم تقديم عينات عدد (5) مع كل عرض لأغراض الفحص الحسي والمخبري وكل عرض غير مرفق به العينات المطلوبة يرفض و لن يتم استلامه .***
10. ***على الشركات الاطلاع على العينة المعتمدة لدى امين سر لجنة العطاءات المركزية للتقديم على غرارها .***