العطاء رقم م ش ع 7/ 47/20/2022

شراء حرام مفرد صوف لحساب قيادة مصانع الاثاث واللوازم كمية (30000)

1. مواصفات خيوط الاكرليك

**1. المكونات : اكرليك نقي 100 % غير مستعمل او معاد تصنيعه وخاضعة للفحص المخبري .**

**2. عدد البرمات في المتر الطولي من (130-180) برمة.**

**3. نمرة الخيط (2.3 – 2.6 ) نمرة طولية.**

**4. قوة الشد : (25) نيون كحد ادنى**

**5. طول الشعيرة : (4 – 6 )سم.**

**6. معدل قطر الشعيرة : (3) Denier**

**7. ثبات اللون : غير قابل للتغير بالغسل بالماء او التعرض لضوء النهار.**

**8. ان يكون اللون ناصعا والملمس ناعم.**

**9. ان يكون الخيط مبخرا ومعالج ضد الكهرباء الساكنة.**

**10. اللون المطلوب ( حسب الطلب ).**

**11. ان يكون الخيط ملفوف على كونات وزن من ( 2.5 – 3.5 ) كغم وكما في الرسم**

 **طول الكونة 17 سم**

 **5.4 سم**

 **6.8 سم**

**12. تفاوت +- 5% باستثناء المواصفات بالأرقام (1 + 2 + 4 )**

**13. التغليف : يجب ان يكون في اكياس مناسبة.**

**14. يجب ان يكون هناك خيط في نهاية كل كونة لربطه بالكونة التي تليها.**

1. **المواصفات الفنية للحرامات**

|  |  |
| --- | --- |
| **الالياف** | **100% اكريليك نقي لاتجاه الحرام للخيط العرضي (اللحمة).****100% قطن او قطن مخلوط مع الياف صناعية للخيط الارضي (السداء).** |
| **الابعاد**  | **الطول (يتم قص الرول على شكل حرامات منفصلة وحسب الطول المطلوب وهو 220سم).****العرض (160) سم** **نسبة تفاوت (±5%)** |
| **الوزن الكامل (حد ادنى)** | **2.2كغم بنسبة تفاوت (±5%)** |
| **مواصفات اخرى** | **كل رول يحتوي على 15 حرام** |

1. **الشروط الخاصة :**
2. **مكان التسليم : قيادة مصناع الاثاث واللوازم مع تحمل الشركة كافة النفقات المترتبة على ذلك لايصال اللوازم للمكان المحدد.**
3. **يتم الدفع للشركة بعد استلام المواد وفحصها وقبولها .**
4. **تخضع المواد للفحص المخبري لدى المختبرات العسكرية لمراقبة الجودة وللمعاينة النظرية من قبل لجنة الاستلام التي تشكلها القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي.**
5. **تتحمل الشركة كافة أجور الفحص المخبري .**
6. **تعتمد نتيجة الفحص المخبري الصادرة عن المختبرات العسكرية لمراقبة الجودة وفي حال وجود اعتراض على نتيجة الفحص المخبري الصادر عن المختبرات العسكرية من الشركة يتم اللجوء الى مختبر محايد يتفق علية الطرفان لفحص المواد وعلى نفقة الشركة وفي حال عدم تطابق نتائج الفحص المخبري في كلا المختبرين يتم اللجوء الى مختبر ثالث ليتم اعتماد نتيجة الفحص وعلى ضوئه وتكون تكاليف الفحص المخبري في جميع الحالات على نفقة الشركة .**
7. **بيان بلد المنشأ.**
8. **تقدم الاسعار على اساس ان جميع اللوازم اعلاه معفاة من كافة الرسوم الجمركية والاستيراد واية رسوم اخرى تسمح القوانين باعفاء القوات المسلحة الاردنية -الجيش العربي من دفعها علما بأن مشتريات القوات المسلحة الاردنية-الجيش العربي خاضعة بنسبة الصفر استنادا لنص المادة (22) ن قانون الضريبة العامة على المبيعات.**
9. **ان تكون اللوازم جديدة (100%) ومن احدث انتاج الشركة.**

**العينات المطلوبة عند تسليم العرض يوم اغلاق العطاء:**

**يتم تقديم عينات خيط اكريليك عدد (4) (كونة) من اللون الاخضر وحسب الوزن المطلوب لغايات الفحص الحسي والمخبري وعلى نفقة الشركة .**