**العطاء رقم م ش ع 7/1/ 1/ 2023 شراء قماش خيم لحساب قيادة مصانع الاثاث واللوازم**

1. **المواصفات العامة:**
* **اللون: أخضر زيتوني**
* **ان تكون الخيوط مغزولة غزلا منتظما والقماش منتظم الحياكة وخالي من العيوب النسيجية واللونية.**
* **يجب ان تكون الحواشي منتظمة ومتينة.**
* **يجب ان يكون القماش معالج ضد العفن.**
* **يجب ان تكون بطاقة البيان مثبتة على كل رول من قماش الخيم ومبين عليها بشكل واضح العلامة التجارية ومكونات الالياف والوزن وبلد المنشأ.**

**ب- المواصفات الفنية:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الصنف** | **الكتلة (غم/ م2)** | **تركيب الخيوط****(حد ادنى):** | **عدد الخيوط****(حد ادنى):** | **قوة الشد (كغم)****(حد ادنى):** | **نفاذ الماء الهيدروستاتيكي** |
| **قماش 15/16****اونص/يارد مربع** | **508-542** | **للطول: ثنائي****للعرض : ثلاثي** | **للطول:90****للعرض:50** | **للطول:135****للعرض : 120** | **30** |
| **قماش 17/18****اونص/يارد مربع** | **576-610** | **(للطول+العرض):ثلاثي** | **للطول:78****للعرض:52** | **للطول:160****للعرض:145** | **30** |
| **قماش 20/21****اونص/ يارد مربع** | **678-712** | **(للطول+العرض):ثلاثي** | **للطول:80****للعرض:60** | **للطول:165****للعرض:155** | **50** |

* **الالياف: 100% قطن جديد**
* **التركيب النسيجي: سادة**
* **العرض (سم) حد ادنى :90**
* **تغير الابعاد بالنقع بالماء (حد اعلى)**

**للطول:4% للعرض 1%**

* **امتصاص الماء (حد اعلى): 25% من الوزن**
* **اختبار الرش ( حد ادنى): 80**
* **اختبار المحقن اجتياز (24 ساعة قبل النزول اول قطرة ماء )**
* **ثبات اللون (حد ادنى): لضوء النهار : 4 للماء 4 تغير في اللون و4-5 نبقع.**
* **عدد عينات الفحص:**

**ثلاث عينات طول مترين بعرض القماش (كحد ادنى)**

* **التغليف:**

**يجب ان يغلف الرول بطريقة مناسبة وحسب شروط قرار الاحالة.**

**العطاء رقم م ش ع 7/1/ 1/ 2023 شراء قماش خيم لحساب قيادة مصانع الاثاث واللوازم**

* **طرق الفحص:**

**تعتمد طرق الفحص حسب المواصفة الاردنية الدولية (ISO) ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك ولا تعطى قيم نسبة السماح ما لم يذكر غير ذلك.**

**جـ الكميات:-**

|  |  |
| --- | --- |
| **المادة** | **الكمية (بالمتر)** |
| **قماش خيم (15/16) اونص/يارد2** | **35000** |
| **قماش خيم (17/18) اونص/يارد2** | **27500** |
| **قماش خيم (20/21) اونص/يارد2** | **5000** |