مواصفات خيوط الاكرليك لون (Dark Grey) كمية (44000) كغم

**1. المكونات : اكرليك نقي 100 % غير مستعمل او معاد تصنيعه وخاضعة للفحص المخبري .**

**2. عدد البرمات في المتر الطولي من (130-180) برمة.**

**3. نمرة الخيط (2.3 – 2.6 ) نمرة طولية.**

**4. قوة الشد : (25) نيون كحد ادنى**

**5. طول الشعيرة : (4 – 6 )سم.**

**6. معدل قطر الشعيرة : (3) Denier**

**7. ثبات اللون : غير قابل للتغير بالغسل بالماء او التعرض لضوء النهار.**

**8. ان يكون اللون ناصعا والملمس ناعم.**

**9. ان يكون الخيط مبخرا ومعالج ضد الكهرباء الساكنة.**

**10. اللون المطلوب ( حسب الطلب ).**

**11. ان يكون الخيط ملفوف على كونات وزن من ( 2.5 – 3.5 ) كغم وكما في الرسم**

 **طول الكونة 17 سم**

 **5.4 سم**

 **6.8 سم**

**12. تفاوت +- 5% باستثناء المواصفات بالأرقام (1 + 2 + 4 )**

**13. التغليف : يجب ان يكون في اكياس مناسبة.**

**14. يجب ان يكون هناك خيط في نهاية كل كونة لربطة بالكونة التي تليها.**

مواصفات خيوط البولي فسكوز كمية (6000) كغم

**1. 65% Polyester And 35%Viscose (Warp Yarn).**

**2. NE 20/2 Ring Spun Yarn.**

**3. Electronically cleared utospliced.**

**4. One Cone of about 2.5kgs – 3kgs.**

**5. with Suitable Weaving Tails.**

**6. For Solid Shade Dyeing un Waxed.**

**7. Twist per one inch (14).**

**8. Tolerance: +-5%**

المواصفات الفنية للبطانيات على شكل رول

 1. **الالياف:**

* **100% أكريلك نقي لاتجاه الحرام للخيط العرضي (اللحمة).**
* **100 % قطن او قطن مخلوط مع الياف صناعية للخيط الأرضي (السداء).**

 **2. الأبعاد:**

**- الطول : يتم قص الرول على شكل بطانيات منفصلة و حسب الطول المطلوب و هو 220 سم**

**- العرض : 160 سم**

**- نسبة التفاوت (±5%).**

**3. الوزن الكامل (حد ادنى):**

 **- 2.2 كغم بنسبة تفاوت (±5%).**

**4. مواصفات اخرى :**

 **- كل رول يحتوي على 15 بطانية**

**الشروط الخاصة:**

1. **مكان التسليم : قيادة مصانع الاثاث واللوازم مع تحمل الشركة كافة النفقات المترتبة على ذلك لايصال اللوازم للمكان المحدد.**
2. **يتم الدفع للشركة بعد استلام المواد وفحصها وقبولها .**
3. **تخضع المواد للفحص المخبري لدى المختبرات العسكرية لمراقبة الجودة وللمعاينة النظرية من قبل لجنة الاستلام التي تشكلها القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي.**
4. **تتحمل الشركة كافة أجور الفحص المخبري .**
5. **تعتمد نتيجة الفحص المخبري الصادرة عن المختبرات العسكرية لمراقبة الجودة وفي حال وجود اعتراض على نتيجة الفحص المخبري الصادر عن المختبرات العسكرية من الشركة يتم اللجوء الى مختبر محايد يتفق علية الطرفان لفحص المواد وعلى نفقة الشركة وفي حال عدم تطابق نتائج الفحص المخبري في كلا المختبرين يتم اللجوء الى مختبر ثالث ليتم اعتماد نتيجة الفحص وعلى ضوئه وتكون تكاليف الفحص المخبري في جميع الحالات على نفقة الشركة .**
6. **تلتزم الشركات بتقديم عينات إضافية عدد (2) من كل إرسالية ومن كل مادة من المواد المحالة عليها ويتم اختيارها من قبل لجنة الاستلام عند التوريد للمواد لارسالها الى الفحص المخبري للتأكد من مطابقتها للمواصفات المنصوص عليها في قرار الاحالة.**
7. **بيان بلد المنشأ.**
8. **تقدم الاسعار على اساس ان جميع اللوازم اعلاه معفاة من كافة الرسوم الجمركية والاستيراد واية رسوم اخرى تسمح القوانين باعفاء القوات المسلحة الاردنية -الجيش العربي من دفعها علما بأن مشتريات القوات المسلحة الاردنية-الجيش العربي خاضعة بنسبة الصفر استنادا لنص المادة (22) من قانون الضريبة العامة على المبيعات.**
9. **ان تكون اللوازم جديدة (100%) ومن احدث انتاج الشركة.**
10. **تقديم زيارة لبلد المنشأ لعدد (2) اشخاص من قيادة مصانع الاثاث واللوازم مع تحمل الشركة كافة النفقات المتمثلة بتذاكر الطيران والاقامة والمواصلات على ان يتم تضمين ذلك بسعر منفصل في العرض المالي.**

**العينات المطلوبة عند تسليم العرض يوم اغلاق العطاء:**

1. **يتم تقديم عينات خيط اكريليك عدد (4) (كونة) من اللون (Dark Grey) لغايات الفحص الحسي والمخبري وعلى نفقة الشركة .**
2. **يتم تقديم عينات خيط البولي فسكورز عدد (4) (كونة) لغايات الفحص الحسي والمخبري وعلى نفقة الشركة.**